Białystok, dn. 2017-03-13

ZP/SZ/17/37

Dotyczy: zapytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Badań Naczyniowych Zakładu Radiologii (sprawa 09/SZ/2017)

PYTANIA :

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wertebroplastyki o poniższych parametrach:

Sterylny jednorazowy zamknięty system  zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu.

Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów.
Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi.

Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu , siarczan baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.